# Государственный стандарт СССР ГОСТ 20022.1-90 (СТ СЭВ 6829-89)
"Защита древесины. Термины и определения"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 30 июля 1990 г. N 2326)

# Wood protection. Terms and definitions

Взамен ГОСТ 20022.1-80

Дата введения 1 июля 1991 г.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к защите древесины.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл.1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл.1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе "Определение" поставлен прочерк.

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов на русском языке приведен в табл.2.

4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

Таблица 1

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│            Термины            │              Определения              │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│                             Общие понятия                             │

├──────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│1.    │Защита древесины        │Совокупность мероприятий по  сохранению│

│      │                        │и  (или)   улучшению   эксплуатационных│

│      │                        │свойств древесины                      │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│2.    │Стойкость древесины     │Способность   древесины   противостоять│

│      │                        │факторам и агентам разрушения          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│3.    │Естественная   стойкость│Стойкость незащищенной древесины       │

│      │древесины               │                                       │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│4.    │Приобретенная  стойкость│Стойкость защищенной древесины         │

│      │древесины               │                                       │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│5.    │Биологическое разрушение│Разрушение   древесины   биологическими│

│      │древесины               │агентами                               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│6.    │Период         активного│Время, в  течение  которого  происходит│

│      │биологического          │биологическое   разрушение   древесины,│

│      │разрушения древесины    │обусловленное     жизненным      циклом│

│      │                        │биологических агентов                  │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│7.    │Биологические     агенты│Бактерии, грибы, насекомые, моллюски  и│

│      │разрушения древесины    │ракообразные,            повреждающие и│

│      │                        │разрушающие древесину                  │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│8.    │Дереворазрушающие грибы │Грибы,  разрушающие  клеточные   стенки│

│      │                        │древесины и существенно  изменяющие  ее│

│      │                        │физико-механические свойства           │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│9.    │Деревоокрашивающие грибы│Грибы,  изменяющие  естественный   цвет│

│      │                        │древесины     и     не      оказывающие│

│      │                        │существенного     влияния     на     ее│

│      │                        │физико-механические свойства           │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│10.   │Дереворазрушающие       │Насекомые,    повреждающие    древесину│

│      │насекомые               │растущих  деревьев  и     древесину при│

│      │                        │хранении и эксплуатации                │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│11.   │Морские древоточцы      │Моллюски и  ракообразные,  повреждающие│

│      │                        │древесину, находящуюся в морской воде  │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│12.   │Условия службы древесины│Окружающая среда в период  эксплуатации│

│      │                        │древесины                              │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│13.   │Объект         защиты от│Древесина  и  изделия   из   древесины,│

│      │биологического          │подлежащие защите                      │

│      │разрушения              │                                       │

│      │Объект защиты           │                                       │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│14.   │Уязвимость       объекта│Вероятность  поражения   биологическими│

│      │защиты                  │агентами    разрушения    и    скорость│

│      │                        │биологического    разрушения    объекта│

│      │                        │защиты в условиях эксплуатации         │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│15.   │Зона "земля-воздух"     │Зона     изделия     из      древесины,│

│      │                        │установленного   в   грунт,    наиболее│

│      │                        │уязвимая для биологического разрушения,│

│      │                        │включающая границу  между   подземной и│

│      │                        │надземной  его  частями  и  примыкающие│

│      │                        │участки                                │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│16.   │Эксплуатационная        │Равновесная    влажность     древесины,│

│      │влажность древесины     │достигаемая ею при эксплуатации        │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│17.   │Расконсервирование      │Понижение     стойкости      защищенной│

│      │древесины               │древесины       под        воздействием│

│      │                        │биологических   агентов,    физических,│

│      │                        │химических и климатических факторов    │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│18.   │Гидротермическая        │По ГОСТ 17743                          │

│      │обработка древесины     │                                       │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│19.   │Пропаривание древесины  │По ГОСТ 17743                          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│20.   │Модифицирование         │По ГОСТ 23944                          │

│      │древесины               │                                       │

├──────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│                          Хранение древесины                           │

├──────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│21.   │Хранение древесины      │Совокупность мероприятий по обеспечению│

│      │                        │сохранности древесины на заданный срок,│

│      │                        │назначаемых    в         зависимости от│

│      │                        │сортимента, способа и срока хранения   │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│22.   │Сухое хранение древесины│Хранение    древесины    в    условиях,│

│      │                        │благоприятных  для  доведения     ее до│

│      │                        │воздушно-сухого состояния и поддержания│

│      │                        │этого состояния в течение  всего  срока│

│      │                        │хранения                               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│23.   │Влажное         хранение│Хранение    древесины    в    условиях,│

│      │древесины               │благоприятных   для       сохранения ее│

│      │                        │влажности   в   течение     всего срока│

│      │                        │хранения                               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│24.   │Дождевание древесины    │Влажное хранение древесины, при котором│

│      │                        │она   орошается   водой    с    помощью│

│      │                        │специальных устройств                  │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│25.   │Затопление древесины    │Влажное хранение древесины, при котором│

│      │                        │она полностью погружена в воду         │

├──────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│          Виды защиты древесины и защитные средства                    │

├──────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│26.   │Конструкционная   защита│Защита   древесины   с   использованием│

│      │древесины               │конструкций,           затрудняющих или│

│      │                        │исключающих разрушение  объекта  защиты│

│      │                        │биологическими агентами и (или) огнем  │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│27.   │Профилактическая  защита│Физическая и  (или)  химическая  защита│

│      │древесины               │непораженной древесины                 │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│28.   │Физическая        защита│Защита древесины физическими  методами,│

│      │древесины               │предотвращающая,    затрудняющая    или│

│      │                        │прекращающая повреждение древесины     │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│29.   │Механические            │Приспособления,   применение    которых│

│      │приспособления       для│предохраняет объект защиты древесины от│

│      │защиты древесины        │растрескивания,    возникающего     при│

│      │                        │изменении     влажности     и     (или)│

│      │                        │механических нагрузок                  │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│30.   │Окорка                  │По ГОСТ 17461                          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│31.   │Чистая окорка           │По ГОСТ 17461                          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│32.   │Затенение         торцов│Укрытие торцов лесоматериалов при сушке│

│      │лесоматериалов          │и хранении в  штабелях  для   защиты от│

│      │                        │воздействия солнечных лучей            │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│33.   │Защитное    покрытие для│Покрытие,  наносимое   на   поверхность│

│      │древесины               │древесины    и         образующее слой,│

│      │                        │предохраняющий древесину от увлажнения,│

│      │                        │биологических    агентов    разрушения,│

│      │                        │физических, химических и  климатических│

│      │                        │факторов                               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│34.   │Огнезащитное    покрытие│Покрытие, предохраняющее  древесину  от│

│      │для древесины           │возгорания                             │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│35.   │Влагозащитное   покрытие│Покрытие, не  содержащее  биоциды,  для│

│      │для древесины           │защиты  древесины   при     хранении от│

│      │                        │повреждений, возникающих  в  результате│

│      │                        │изменения влажности древесины          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│36.   │Влагозащитно-антисепти- │Покрытие,   содержащее     биоциды, для│

│      │ческое   покрытие    для│защиты    древесины    от    разрушения│

│      │древесины               │биологическими агентами и  повреждений,│

│      │                        │возникающих  в   результате   изменения│

│      │                        │влажности древесины                    │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│37.   │Химическая        защита│Защита   древесины   с   использованием│

│      │древесины               │химических  средств,   предотвращающих,│

│      │                        │затрудняющих      или      прекращающих│

│      │                        │разрушение объекта защиты              │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│38.   │Антисептирование        │Химическая      защита       древесины,│

│      │поверхности древесины   │предусматривающая  нанесение  защитного│

│      │                        │средства на поверхность объекта защиты,│

│      │                        │не рассчитанная на его проникновение  в│

│      │                        │глубь объекта защиты                   │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│39.   │Консервирование         │Химическая      защита       древесины,│

│      │древесины               │предусматривающая  обработку   защитным│

│      │                        │средством   и   рассчитанная     на его│

│      │                        │проникновение в глубь объекта защиты   │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│40.   │Фумигация древесины     │Химическая    защита       древесины от│

│      │                        │дереворазрушающих            насекомых,│

│      │                        │предусматривающая обработку пораженного│

│      │                        │объекта защиты газами                  │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│41.   │Огнезащита древесины    │Защита  древесины  с   целью   снижения│

│      │                        │пожарной опасности объекта защиты      │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│42.   │Стерилизация древесины  │Обработка  древесины  химическими   или│

│      │                        │физическими    средствами       с целью│

│      │                        │уничтожения    биологических    агентов│

│      │                        │разрушения                             │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│43.   │Дополнительная    защита│Повторная обработка древесины защитными│

│      │древесины               │средствами ранее защищенного объекта   │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│44.   │Комплексная       защита│Защита древесины одновременно  от  двух│

│      │древесины               │или более неблагоприятных воздействий  │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│45.   │Гидроизоляция древесины │Защита  поверхности  древесины,  в  том│

│      │                        │числе   пропитанной,      составами или│

│      │                        │материалами, предохраняющими  древесину│

│      │                        │от  увлажнения  и  вымывания   защитных│

│      │                        │средств                                │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│46.   │Защитное  средство   для│Химическое   вещество,   предохраняющее│

│      │древесины               │древесину от вредных воздействий       │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│47.   │Маслянистое     защитное│Защитное  средство  в  виде   масла или│

│      │средство для древесины  │соли,   растворимой   в    органических│

│      │                        │растворителях                          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│48.   │Водорастворимое защитное│Защитное средство  чаще  всего  в  виде│

│      │средство для древесины  │соли, растворимой в воде               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│49.   │Защищающая   способность│Способность     защитного      средства│

│      │защитного средства      │придавать   объекту   защиты   свойство│

│      │                        │противостоять факторам и  биологическим│

│      │                        │агентам разрушения                     │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│50.   │Биоцид                  │Защитное  средство  или  его   активная│

│      │                        │часть,  предохраняющие     древесину от│

│      │                        │биологического разрушения              │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│51.   │Инсектицид              │По ГОСТ 21507                          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│52.   │Бактерицид              │По ГОСТ 21507                          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│53.   │Фунгицид                │По ГОСТ 21507                          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│54.   │Антипирен               │Защитное      средство,      повышающее│

│      │                        │огнестойкость древесины                │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│55.   │Гидрофобизатор          │Защитное средство, снижающее  влаго-  и│

│      │                        │водопоглощение древесины               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│56.   │Защитное  средство   для│Защитное    средство,    предохраняющее│

│      │древесины               │древесину одновременно от двух и  более│

│      │комбинированного        │вредных воздействий                    │

│      │действия                │                                       │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│57.   │Токсичность    защитного│Свойство защитного  средства  подавлять│

│      │средства                │жизнедеятельность биологических агентов│

│      │                        │разрушения древесины                   │

├──────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│Пропиточные свойства древесины, защитных средств и показатели пропитки │

├──────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│58.   │Проницаемость древесины │Способность   древесины     поглощать и│

│      │                        │пропускать жидкости или газы           │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│59.   │Пропитываемость         │Способность     древесины     поглощать│

│      │древесины               │пропиточные жидкости, характеризующаяся│

│      │                        │проницаемостью и свободной емкостью    │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│60.   │Пропиточная жидкость для│                   -                   │

│      │древесины               │                                       │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│61.   │Свободная        емкость│Суммарный объем  капилляров  древесины,│

│      │древесины               │который может быть заполнен пропиточной│

│      │                        │жидкостью                              │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│62.   │Пропиточная      емкость│Часть  свободной   емкости   древесины,│

│      │древесины               │которая    может     быть     заполнена│

│      │                        │определенной пропиточной жидкостью  при│

│      │                        │определенном способе пропитки          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│63.   │Пропитка древесины      │Введение в древесину защитных  средств,│

│      │                        │пропиточной    жидкости       или газа,│

│      │                        │сохраняющих  и  (или)     улучшающих ее│

│      │                        │свойства                               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│64.   │Проникаемость           │                   -                   │

│      │пропиточной жидкости    │                                       │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│65.   │Пропиточное     свойство│Способность     защитного      средства│

│      │защитного средства      │проникать      в            древесину и│

│      │                        │перераспределяться в ней               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│66.   │Фиксация       защитного│Переход  в  древесине   водорастворимых│

│      │средства в древесине    │защитных   средств   в    нерастворимое│

│      │                        │состояние                              │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│67.   │Продолжительность       │Время,   необходимое    для    фиксации│

│      │фиксации       защитного│защитного средства  в  древесине  после│

│      │средства                │пропитки                               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│68.   │Вытекание    пропиточной│Выделение   пропиточной     жидкости на│

│      │жидкости                │поверхности  пропитанной  древесины  во│

│      │                        │время хранения и (или) эксплуатации    │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│69.   │Высаливание    защитного│Образование на поверхности  пропитанной│

│      │средства                │древесины кристаллов соли в  результате│

│      │                        │выделения   из   древесины    защитного│

│      │                        │средства   при   испарении      из него│

│      │                        │растворителя                           │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│70.   │Вымывание      защитного│Выделение   защитного       средства из│

│      │средства                │пропитанной древесины под  воздействием│

│      │                        │влаги в окружающую среду               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│71.   │Коррозионность защитного│Способность  защитного   средства   для│

│      │средства                │древесины вызывать коррозию металлов   │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│72.   │Растворимость  защитного│Способность     защитного      средства│

│      │средства                │растворяться в  воде  или  органических│

│      │                        │растворителях                          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│73.   │Скорость        пропитки│Количество    пропиточной     жидкости,│

│      │древесины               │поглощенного единицей объема древесины,│

│      │                        │отнесенное к единице времени           │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│74.   │Скорость   проникновения│Глубина    проникновения    пропиточной│

│      │пропиточной жидкости    │жидкости, отнесенная к единице времени │

├──────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│                Технология защитной обработки древесины                │

├──────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│75.   │Способ защиты древесины │Способ   введения   в     древесину или│

│      │                        │нанесения на ее  поверхность  защитного│

│      │                        │средства                               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│76.   │Предпропиточная         │Комплекс  операций,     направленных на│

│      │подготовка древесины    │обеспечение     заданных     параметров│

│      │                        │защищенности   древесины,    включающий│

│      │                        │окорку, механическую обработку,  сушку,│

│      │                        │накаливание                            │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│77.   │Накаливание древесины   │Создание  системы  отверстий   заданной│

│      │                        │глубины   в   изделии   из   древесины,│

│      │                        │подлежащем пропитке                    │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│78.   │Предпропиточная         │                   -                   │

│      │влажность древесины     │                                       │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│79.   │Цикл пропитки древесины │Совокупность                разнородных│

│      │                        │взаимосвязанных однократно  выполненных│

│      │                        │операций, составляющих процесс пропитки│

│      │                        │древесины                              │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│80.   │Двойная         пропитка│Последовательная   пропитка   древесины│

│      │древесины               │двумя различными  защитными  средствами│

│      │                        │или дважды одним защитным средством    │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│81.   │Местная защита древесины│Обработка  и  (или)  пропитка  наиболее│

│      │                        │уязвимых  для  разрушения  зон  объекта│

│      │                        │защиты древесины                       │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│82.   │Диффузионная    пропитка│Обработка или пропитка сырой  древесины│

│      │древесины               │защитными  средствами,   растворимыми в│

│      │                        │воде, за счет диффузии                 │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│83.   │Диффузионная    выдержка│Время  проникновения  и   распределения│

│      │древесины               │защитного средства в  обработанной  или│

│      │                        │пропитанной   древесине   на   заданную│

│      │                        │глубину за счет диффузии               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│84.   │Капиллярная     пропитка│Пропитка, основанная  на  проникновении│

│      │древесины               │жидкости   в   сухую      древесину под│

│      │                        │действием капиллярных сил              │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│85.   │Защита         древесины│Обработка   древесины     нанесением на│

│      │способом   нанесения  на│поверхность защитного средства  в  виде│

│      │поверхность             │пропиточной жидкости, пасты или порошка│

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│86.   │Пропитка       древесины│Пропитка  древесины  с   использованием│

│      │бандажным способом      │бандажей, покрытых с внутренней стороны│

│      │                        │пастой, содержащей  защитное  средство,│

│      │                        │способное к диффузии в сырую древесину │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│87.   │Пропитка       древесины│Пропитка    древесины       введением в│

│      │способом     пропиточных│высверленные     поперечные      каналы│

│      │каналов                 │защитного  средства   в   виде   пасты,│

│      │                        │порошка или  специально  приготовленных│

│      │                        │патронов                               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│88.   │Пропитка       древесины│Пропитка  древесины     выдерживанием в│

│      │способом вымачивания    │пропиточной  жидкости  при  атмосферном│

│      │                        │давлении                               │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│89.   │Пропитка       древесины│Пропитка     древесины      непрерывным│

│      │панельным способом      │пропусканием  пропиточной  жидкости  по│

│      │                        │поверхности     древесины,     покрытой│

│      │                        │пропиточной панелью                    │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│90.   │Пропиточная панель      │Устройство    в    виде       панели из│

│      │                        │непроницаемого для жидкостей и их паров│

│      │                        │материала,      плотно       облегающее│

│      │                        │пропитываемый объект защиты            │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│91.   │Пропитка  древесины  под│Пропитка, основанная  на  проникновении│

│      │давлением               │пропиточной жидкости  в  древесину  под│

│      │                        │действием давления выше атмосферного   │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│92.   │Пропитка  древесины  под│Пропитка    под    давлением    круглых│

│      │давлением  через   торец│неокоренных             свежесрубленных│

│      │Пропитка через торец    │лесоматериалов через одну  из  торцовых│

│      │                        │поверхностей                           │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│93.   │Пропитка       древесины│Пропитка древесины под давлением  через│

│      │способом инъекций       │специальные  пустотелые  иглы  (сверла)│

│      │                        │или высверленные поперечные каналы     │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│94.   │Пропитка       древесины│Пропитка  древесины     выдерживанием в│

│      │способом                │холодной  пропиточной  жидкости   после│

│      │прогрев-холодная ванна  │прогрева этой же или  другой  жидкостью│

│      │                        │или паром                              │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│95.   │Автоклавная     пропитка│Пропитка  древесины  под    давлением в│

│      │древесины               │герметичных емкостях (автоклавах)      │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│96.   │Пропитка       древесины│Автоклавная  пропитка   древесины   под│

│      │способом                │атмосферным  давлением  с   применением│

│      │вакуум-атмосферное      │начального и конечного вакуума         │

│      │давление-вакуум         │                                       │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│97.   │Пропитка       древесины│Автоклавная  пропитка   древесины   под│

│      │способом                │давлением    выше        атмосферного с│

│      │вакуум-давление-вакуум  │применением  начального   и   конечного│

│      │                        │вакуума                                │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│98.   │Пропитка       древесины│Автоклавная  пропитка   древесины   под│

│      │способом давление-вакуум│давлением    выше        атмосферного с│

│      │                        │применением конечного вакуума          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│99.   │Циклическая     пропитка│Автоклавная пропитка древесины способом│

│      │древесины               │давление-вакуум     с      многократным│

│      │                        │чередованием циклов                    │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│100.  │Пульсирующая    пропитка│Автоклавная пропитка древесины способом│

│      │древесины               │давление-вакуум     с      многократным│

│      │                        │чередованием циклов малой длительности │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│101.  │Пропитка       древесины│Автоклавная  пропитка   древесины   под│

│      │способом                │давлением    выше        атмосферного с│

│      │давление-давление-вакуум│применением    начального    воздушного│

│      │                        │давления и конечного вакуума           │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│102.  │Совмещенная             │Автоклавная   пропитка      древесины с│

│      │сушка-пропитка древесины│применением   сушки    в    пропиточных│

│      │                        │жидкостях   под   вакуумом      или при│

│      │                        │атмосферном   давлении   в    той    же│

│      │                        │пропиточной емкости                    │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│103.  │Отдача       пропиточной│Количество    пропиточной     жидкости,│

│      │жидкости                │извлекаемое  из  пропитанной  древесины│

│      │                        │после снятия давления или при  конечном│

│      │                        │вакууме                                │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│104.  │Предел        поглощения│Момент   пропитки   древесины,    когда│

│      │защитного средства      │поглощение      защитного      средства│

│      │                        │практически перестает  увеличиваться  и│

│      │                        │дальнейшая пропитка нерациональна      │

├──────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│             Параметры защищенности пропитанной древесины              │

├──────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│105.  │Удержание      защитного│Количество     защитного      средства,│

│      │средства                │удержанное древесиной при нанесении  на│

│      │                        │поверхность                            │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│106.  │Глубина         пропитки│Толщина  слоя  древесины,   содержащего│

│      │древесины               │защитное средство                      │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│107.  │Поглощение     защитного│Количество     защитного      средства,│

│      │средства                │введенное в древесину при пропитке     │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│108.  │Общее         поглощение│Количество     защитного      средства,│

│      │защитного средства      │отнесенное   к    объему    пропитанной│

│      │                        │древесины                              │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│109.  │Чистое        поглощение│Количество     защитного      средства,│

│      │защитного средства      │отнесенное к  объему  пропитанной  зоны│

│      │                        │древесины                              │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│110.  │Пороговое     поглощение│Поглощение     защитного      средства,│

│      │защитного средства      │снижающее интенсивность или вероятность│

│      │                        │разрушения древесины в  заданное  число│

│      │                        │раз                                    │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│111.  │Защитная        оболочка│Пропитанный       слой       древесины,│

│      │древесины               │охватывающий  всю  поверхность  объекта│

│      │                        │защиты                                 │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│112.  │Сквозная        пропитка│Пропитка объекта  защиты  древесины  по│

│      │древесины               │всему сечению                          │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│113.  │Перепад       содержания│Разница в содержании защитного средства│

│      │защитного средства      │по  всей   глубине     пропитанной зоны│

│      │                        │древесины                              │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│114.  │Градиент   распределения│Перепад содержания  защитного  средства│

│      │защитного средства      │на единицу глубины пропитанной зоны    │

├──────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│115.  │Норма расхода  защитного│Минимальное    количество     защитного│

│      │средства                │средства,   расходуемое   для    защиты│

│      │                        │объекта  на  заданный  срок    службы в│

│      │                        │соответствии со способом  его  пропитки│

│      │                        │или обработки и условиями эксплуатации │

└──────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

# Алфавитный указатель терминов

Таблица 2

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                          Термин                           │   Номер   │

│                                                           │  термина  │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Агенты разрушения древесины биологические                  │     7     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Антипирен                                                  │    54     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Антисептирование поверхности древесины                     │    38     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Бактерицид                                                 │    52     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Биоцид                                                     │    50     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Влажность древесины предпропиточная                        │    78     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Влажность древесины эксплуатационная                       │    16     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Выдержка древесины диффузионная                            │    83     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Вымывание защитного средства                               │    70     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Высаливание защитного средства                             │    69     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Вытекание пропиточной жидкости                             │    68     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Гидроизоляция древесины                                    │    45     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Гидрофобизатор                                             │    55     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Глубина пропитки древесины                                 │    106    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Градиент распределения защитного средства                  │    114    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Грибы деревоокрашивающие                                   │     9     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Грибы дереворазрушающие                                    │     8     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Дождевание древесины                                       │    24     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Древоточцы морские                                         │    11     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Емкость древесины свободная                                │    61     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Емкость древесины пропиточная                              │    62     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Жидкость для древесины пропиточная                         │    60     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Затенение торцов лесоматериалов                            │    32     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Затопление древесины                                       │    25     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Защита древесины                                           │     1     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Защита древесины дополнительная                            │    43     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Защита древесины комплексная                               │    44     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Защита древесины конструкционная                           │    26     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Защита древесины местная                                   │    81     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Защита древесины профилактическая                          │    27     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Защита древесины способом нанесения на поверхность         │    85     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Защита древесины химическая                                │    37     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Защита древесины физическая                                │    28     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Зона "земля-воздух"                                        │    15     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Инсектицид                                                 │    51     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Консервирование древесины                                  │    39     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Коррозионность защитного средства                          │    71     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Модифицирование древесины                                  │    20     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Накаливание древесины                                      │    77     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Насекомые дереворазрушающие                                │    10     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Норма расхода защитного средства                           │    115    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Оболочка древесины защитная                                │    111    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Обработка древесины гидротермическая                       │    18     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Объект защиты от биологического разрушения                 │    13     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Объект защиты                                              │    13     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Огнезащита древесины                                       │    41     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Окорка                                                     │    30     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Окорка чистая                                              │    31     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Отдача пропиточной жидкости                                │    103    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Панель пропиточная                                         │    90     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Перепад содержания защитного средства                      │    113    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Период активного биологического разрушения древесины       │     6     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Поглощение защитного средства                              │    107    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Поглощение защитного средства общее                        │    108    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Поглощение защитного средства пороговое                    │    110    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Поглощение защитного средства чистое                       │    109    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Подготовка древесины предпропиточная                       │    76     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Покрытие для древесины влагозащитное                       │    35     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Покрытие для древесины влагозащитно-антисептическое        │    36     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Покрытие для древесины защитное                            │    33     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Покрытие для древесины огнезащитное                        │    34     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Предел поглощения защитного средства                       │    104    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Приспособления для защиты древесины механические           │    29     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Продолжительность фиксации защитного средства              │    67     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Проникаемость пропиточной жидкости                         │    64     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Проницаемость древесины                                    │    58     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропаривание древесины                                     │    19     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины                                         │    63     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины автоклавная                             │    95     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины бандажным способом                      │    86     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины двойная                                 │    80     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины диффузионная                            │    82     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины капиллярная                             │    84     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины панельным способом                      │    89     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины под давлением                           │    91     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины под давлением через торец               │    92     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины пульсирующая                            │    100    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины сквозная                                │    112    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины способом вакуум-атмосферное             │    96     │

│давление-вакуум                                            │           │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины способом вакуум-давление-вакуум         │    97     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины способом вымачивания                    │    88     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины способом давление-вакуум                │    98     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины способом давление-давление-вакуум       │    101    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины способом инъекций                       │    93     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины способом прогрев-холодная ванна         │    94     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины способом пропиточных каналов            │    87     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка древесины циклическая                             │    99     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитка через торец                                       │    92     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пропитываемость древесины                                  │    59     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Разрушение древесины биологическое                         │     5     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Расконсервирование древесины                               │    17     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Растворимость защитного средства                           │    72     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Свойство защитного средства пропиточное                    │    65     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Скорость проникновения пропиточной жидкости                │    74     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Скорость пропитки древесины                                │    73     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Способ защиты древесины                                    │    75     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Способность защитного средства защищающая                  │    49     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Средство для древесины защитное                            │    46     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Средство для древесины защитное водорастворимое            │    48     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Средство для древесины защитное комбинированного действия  │    56     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Средство для древесины защитное маслянистое                │    47     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Стерилизация древесины                                     │    42     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Стойкость древесины                                        │     2     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Стойкость древесины естественная                           │     3     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Стойкость древесины приобретенная                          │     4     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Сушка-пропитка древесины совмещенная                       │    102    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Токсичность защитного средства                             │    57     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Удержание защитного средства                               │    105    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Условия службы древесины                                   │    12     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Уязвимость объекта защиты                                  │    14     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Фиксация защитного средства в древесине                    │    66     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Фумигация древесины                                        │    40     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Фунгицид                                                   │    52     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Хранение древесины                                         │    21     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Хранение древесины влажное                                 │    23     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Хранение древесины сухое                                   │    22     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Цикл пропитки древесины                                    │    79     │

└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘